TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 804 3 14 .03. 2003 | АЛКЮДИПЕТСИЛАККА Цветной алкидный лак |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Высокоглянцевый, лессирующий цветной алкидный лак, который можно применять как для внутренних, так и для наружных поверхностей. Типичными объектами применения являются: мебель, в том числе садовая, комнатная и мебель для улицы, конструкции для дверей и окон, металлические поверхности внутри помещений, прочие объекты, как внутри помещений, так и снаружи. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 27 % по объему |
| Практическая укрывистость | 10– 14 м2/л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С, относительная влажность воздуха 50% -от пыли -на ощупь -нанесение следующего слоя | Прим. 0,9 кг/ л 1 час через 4 часа Следующий слой можно наносить через сутки. |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | ТЕКНОСОЛВ 1621 Глянцевый Черный, тиковый, сосна, орех, красный, желтый, оранжевый, голубой и зеленый. |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Беречь от огня. ВНИМАНИЕ! Во избежание риска самовоспламенения, любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | Лакируемая поверхность должна быть чистой. Старое сплошное покрытие отшлифовать до матовости. Если лаковая поверхность изношена и шелушится, то всю поверхность следует очистить с помощью средства для удаления краски. После этого поверхность вымыть и отшлифовать. Новые металлические поверхности обезжирить растворителем ТЕКНОСОЛВ 1621. Мебель для улицы, оконные переплеты и прочие объекты, подверженные гниению и воздействию плесени, до лакировки обработать бесцветным составом ВУДЕКС. Поверхность отшлифовать еще раз до нанесения лака. Перед использованием лак тщательно перемешать. Для грунтовочной лакировки деревянных поверхностей можно применять глянцевый лак ХЕЛО или АЛКЮДИПЕТСИЛАККА, которые разбавляют примерно на 20% разбавителем ТЕКНОСОЛВ 1621. Поверхность слегка отшлифовать и удалить пыль. Для финишной лакировки можно применять АЛКЮДИПЕТСИЛАККА в 1 или 2 слоя, в зависимости от желаемой степени насыщенности оттенка. В начале следует провести пробную лакировку. Цвет лака можно сделать светлее при помощи добавления глянцевого лака ХЕЛО. Для наружных поверхностей рекомендуется на лак АЛКЮДИПЕТСИЛАККА нанести глянцевый специальный лак ХЕЛО. Лак наносить кистью. Лакируемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - не ниже 80%. Работу выполнять с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |