TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 676 2 12.11. 2001 | ФУТУРА 15 универсальная лаковая краска для внешних и внутренних работ |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Высококачественная, шелковисто-матовая, быстровысыхающая, тиксотропная, уретано-алкидная краска, с высокими малярно-техническими свойствами, создающая на поверхности эффект пластика. ФУТУРА 15 применяется для окрашивания внешних металлических, деревянных и каменных, а также внутренних оштукатуренных, бетонных, зашпаклёванных, кирпичных и гипсовых поверхностей, поверхностей из древесины, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Обычными объектами применения являются мебель, кухонная мебель, двери, оконные рамы, отопительные радиаторы, вентиляционные каналы, стены и потолки на кухнях и в ванных комнатах, металлоконструкции. Краска рекомендована к применению в детских, спальных и гостиных комнатах, а также для детских садов, школьных классных помещений, больниц, цехов пищевых производств и других соответствующих помещений. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 47 % по объему |
| Практическая укрывистость | В зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения 8 – 12 м2 /л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С относительная влажность воздуха 50% -от пыли на «отлип» -нанесение следующего слоя | Прим. 1,3 кг/ л 1,5 часа 3 часа на следующий день |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении распылением ТЕКНОСОЛВ 9500. Полуматовый Краска колеруется во все цвета по карте цветов для внутренних и наружных поверхностей (NCS, RAL и др.). |
| ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | Беречь от огня. ВНИМАНИЕ! По поводу риска самовоспламенения, отходы материала следует собирать в отдельное место и хранить в герметично закрытой таре до уничтожения, или отходы необходимо сразу сжигать. |

| + ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой. РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Вымыть подходящим моющим средством и тщательно промыть водой. Удалить отслаивающуюся и неплотно держащуюся краску. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ и поверхности из древесно-стружечных плит загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3, ФЕРРЕКС или МЕТА ФЕРРЕКС. Пазы и трещины заделать шпатлевкой. Поверхности отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. С металлической поверхности внутри помещения удалить старую отслаивающуюся краску с помощью скребка или стальной щетки. Возможные ржавые участки обработать стальной щеткой до чистоты St2. Поверхность промыть, например, ТЕКНОСОЛВ 1621. Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3, ФЕРРЕКС или МЕТА ФЕРРЕКС. На оцинкованные и алюминиевые поверхности нанести грунтовочную краску ФЕРРЕКС или КИРЬЁ. На всех металлические поверхности наносить краску ФУТУРА 15 в 1 - 2 слоя. Краска по своему состоянию является желеобразной, поэтому, ее следует тщательно перемешивать перед нанесением. Краску наносить кистью, валиком или распылителем. Подходящее сопло безвоздушного распылителя составляет 0,009” – 0,013”. Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 – 15 % разбавителем ТЕКНОСОЛВ 9500. Возможную вторую окраску выполнять после высыхания краски, на следующий день. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха ниже 80 %. |
| --- | --- |
| Охрана труда Охрана окружающей среды | Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или надеть респиратор. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению |