TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала ХОРНА 500 533 6 17.03. 2003 термостойкая краска |
| --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦСВОЙСТВА | Матовая термостойкая краска на основе силиконовой смолы. Применяется для окраски подвергающихся нагреву поверхностей внутри и вне здания. Например, для дымовых труб, каминов, печных заслонок и выхлопных труб. Краска образует пленку, которая выдерживает продолжительный нагрев при температуре до + 400 0С, и даже - + 500 0С при кратковременном нагреве. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Сухой остаток Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость Практическая укрывистость | Прим. 25 % по объему Теоретическая Сухая пленка Мокрая пленка укрывистость 15 мкм 60 мкм 16,7 м2 / л Для достижения наилучших качеств по стойкости, следует избегать превышения рекомендуемой толщины пленки. Зависит, например, от применяемого метода нанесения, состояния поверхности и от потерь при распылении. |
| Высыхание, относительная влажность воздуха 50% - от пыли, +23 0С 10 мин -на ощупь, +23 0С через 20 мин - сухая для обработки через 30 мин -окончательное отверждение при 200 0С – 2 часа |
| Блеск Матовый Цвет Черный, Белый. Другие цвета по договоренности. Предостережение Беречь от огня. ВНИМАНИЕ.! Во избежание риска самовоспламенения, любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- |
| Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА: разъеденные участки очистить с помощью щетки и всю поверхность очистить от жира и грязи. СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: удалить ржавчину струйной обработкой до степени предварительной подготовки поверхности Sa 2, небольшие участки доочистить стальной щёткой до степени St2. Место и время предварительной подготовки должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до продолжения работы (SFS –EN ISO 12944 - 4) Перед использованием краску тщательно перемешать. Краска наносится кистью, валиком, пневмораспылителем или распылителем высокого давления. Подходящий размер сопла безвоздушного распылителя 0,013 – 0,017”. Для нанесения пневмораспылителем краску разбавить разбавителем на 20 – 30 % по объему. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80 % Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать + 50 0С. Окончательное отверждение краски происходит в течение 1 – 2 часов, при температуре 200 0С. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или надеть респиратор. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |