TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала ХОРНА 650 46 4 14.03. 2003 термостойкая краска |
| --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦСВОЙСТВА | Алюминиевая термостойкая краска на основе силиконовой смолы. Предназначена для окраски металлических поверхностей, подверженных нагреву, внутри и вне здания. Подходит для окраски банных печей, нагревательных котлов, печных заслонок, глушителей автомобилей и т.д. Краска образует пленку с серебристым блеском с жаропрочностью вплоть до красного каления железа - до + 650 0С. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Сухой остаток Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость Практическая укрывистость | Прим. 30 % по объему Теоретическая Сухая пленка Мокрая пленка укрывистость 15 мкм 50 мкм 20,0 м2 / л Для достижения наилучших качеств по стойкости, следует избегать превышения рекомендуемой толщины пленки. Зависит от применяемого метода нанесения, состояния поверхности и от потерь при распылении зависимости от конструкции объекта. |
| Высыхание, относительная влажность воздуха 50% -от пыли, +23 0С 30 мин -на ощупь, +23 0С через 2 часа |
| -окончательное отверждение 1 - 2 часа при 200 0С Блеск Металлический Цвет Алюминиевый Предостережение Беречь от огня. ВНИМАНИЕ.! Во избежание риска самовоспламенения, любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- |
| Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Хранение Охрана труда Охрана окружающей среды | ЗАГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: очистить поверхности от жира, грязи, цинковых солей и т.п. подходящими методами. Высушить поверхность и очистить от пыли и мусора. СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: удалить ржавчину струйной обработкой до степени предварительной подготовки поверхности Sa 2. При легких нагрузках или окраске местами разрешается обработка стальной щеткой до степени St2. Место и время предварительной подготовки должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до проведения работ, (ISO 12944 - 4) Крышку банки следует открывать осторожно, так, как давление в банке, возможно, повышено. Перед использованием краску тщательно перемешать. Краска наносится кистью, малярной щеткой или пневмораспылителем. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80 % Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать + 50 0С. Окончательное отверждение плёнки предполагает нагревание при +200 0С в течение 1-2 часов. В сухом и прохладном месте Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или надеть респиратор. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению |