TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала МЕТА ФЕРРЕКС 1 2 21.01.1999 активированная антикоррозионная краска |
| --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦСВОЙСТВА | МЕТА ФЕРРЕКС является активированной антикоррозионной краской на алкидной основе с добавлением масла. МЕТА ФЕРРЕКС применяется для грунтовки стальных, в том числе ржавых поверхностей, подвергающихся климатическому и механическому воздействию, в антикоррозионных системах окраски. МЕТА ФЕРРЕКС может применяться и как финишная краска. МЕТА ФЕРРЕКС хорошо прилипает к стальным и деревянным поверхностям. Содержащиеся в ней пигменты препятствуют как появлению ржавчины, так и распространению разлагающих и плесневых грибков. Поэтому краска с успехом применяется для грунтования таких деревянных поверхностей, как наружные двери, оконные переплёты, так и борта деревянных лодок, в том числе и ниже ватерлинии. Применима также для грунтования оцинкованных поверхностей и поверхностей из легких металлов. Краска содержит эффективные антикоррозионные пигменты без свинца и хроматов, поэтому применима как снаружи, так и внутри помещений. Масляное связующее краски способно проникать в сухие ржавые участки подложки, поэтому краска является эффективной антикоррозионной защитой для стальных конструкций, которые заржавлены, т.е. очищены лишь стальной щеткой. Краска является атмосфероустойчивой, и может наноситься без финишной окраски, а при желании получить другие цвета, поверх МЕТА ФЕРРЕКС можно нанести, например, краски КИРЬЁ или ФУТУРА. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Сухой остаток Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость Практическая укрывистость | Прим. 53 % по объему Теоретическая Сухая пленка Мокрая пленка укрывистость 40 мкм 75 мкм 13,2 м2 / л 8 – 10 м2/л в зависимости от типа поверхности, способа нанесения и от того, первый это слой или второй. |
| Время высыхания: 23 0С, относительная влажность воздуха 50% -от пыли 2 часа -на ощупь через 4 часа |
| -нанесение следующего слоя через 16 часов |
| Разбавитель, очистка инструментов ТЕКНОСОЛВ 1621 Блеск Полуматовый Цвет Белый, серый и красный ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Беречь от огня. ВНИМАНИЕ! Во избежание риска самовоспламенения любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения, например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- |
| Подготовка поверхности Нанесение Финишная окраска Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Удалить жир и масло растворителем, например, ТЕКНОСОЛВ 1621. Если поверхность покрыта солями, ее следует промыть водой. Удалить снимающуюся окалину и пластовую ржавчину с помощью скребка и стальной щетки. ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: В случае, если поверхность является мягкой и ворсистой, необходимо удалить поверхностный слой, который препятствует сцеплению краски, или путём соскребания или стальной щёткой. Загрунтовать деревянные поверхности краской МЕТА ФЕРРЕКС, разбавленной разбавителем ТЕКНОСОЛВ 1621 в соотношении 1:1. Поверхности из ЛЁГКОГО металла следует до нанесения грунтовки отшлифовать. РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Неплотно держащуюся краску тщательно удалить скребком, щёткой или удалить с помощью смывки. Голые участки обработать стальной щеткой. Краску МЕТА ФЕРРЕКС можно наносить на поверхности загрунтованные поливинилбутиральными и эпоксидными шоппраймерами. Перед использованием краску тщательно перемешать. Краска наносится кистью или малярной щеткой или распылителем высокого давления. Подходящее сопло распылителя 0,015 – 0,018” . При обработке заржавленных поверхностей, втереть краску МЕТА ФЕРРЕКС в ржавчину кистью, чтобы краска впиталась в поверхность и прилипла к ней. Для повышения производительности 2 – 3 слои можно наносить с помощью валика или распылителя. На антикоррозионную краску МЕТА ФЕРРЕКС можно наносить, например, краску для металлоконструкций и листовой кровли КИРЬЁ, полиуретановую краску ФУТУРА. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80 %. Избегать вдыхания паров растворителя и лакокрасочной пыли при распылении. Носить защитную одежду, респиратор, перчатки, защитные очки. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. Не смешивать с другими красками и растворителями. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению |