TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 805 2 14 .11.2001 | ОКСАЛАККА лак для сучков |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Быстровысыхающий специальный лак для обработки сучков на внутренних и наружных деревянных поверхностях из хвойных пород для замедления перехода смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность. Предотвращает обесцвечивание и разрушение пленки краски выделяющимися из сучков и участков со смолой экстрактными веществами. Особенно рекомендуется для нанесения под укрывистые краски на тех участках, на которых возможно выделение экстрактных веществ. Лак можно применять внутри помещений для обработки сучков хвойных деревьев и шляпок гвоздей до нанесения финишной краски или лака. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 14 % по объему |
| Практическая укрывистость | В зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения: 7 – 9 м2 /л |
| Плотность Время высыхания: 23 0С Относительная влажность воздуха 50% --нанесение следующего слоя и обработка | Прим. 0,88 кг/ л Через 30 мин |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | Не разбавлять. Инструменты обязательно промыть после работы денатуратом или растворителем ТЕКНОСОЛВ 1621. Глянцевый Бесцветный. |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Беречь от огня. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | Лакируемая поверхность должна быть чистой. Видимую смолу удалить щеткой или скребком. Перед использованием лак тщательно перемешать. ТЕКНОС ОКСАЛАККА наносится кистью или распылителем на нужные участки в 1 – 2 слоя (время межслойной сушки составляет 30 минут). Если окрашиваемая поверхность будет загрунтована ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ, то лак ТЕКНОС ОКСАЛАККА наносить на грунтовку. Лакируемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Работу выполнять с осторожностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. Не вдыхать пары растворителя, организовать эффективный воздухообмен. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |