TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 601 2 28.01. 2002 | ПАНЕЛИЛАККА лак для панелей |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Полуматовый водоразбавляемый акрилатный лак для панелей практически без запаха. Для внутренних работ. Содержит вещества, защищающие древесину от ультрафиолета. Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных, кирпичных и других каменных поверхностей внутри здания. Особенно подходит для лакировки панельных стен и потолков. Возможно нанесение лака на металлические поверхности. Не рекомендуется для пола и паркета. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 33 % по объему |
| Практическая укрывистость | 12 – 16 м2 /л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С относительная влажность воздуха 50% -от пыли - нанесение следующего слоя -для использования | Прим. 1,0 кг/ л ½ часа через 12 часов (если необходимо) на следующий день |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой. Полуматовый Колеруется в светлые тона по колерным картам для прозрачных лаков. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Хранение Охрана труда Охрана окружающей среды | Удалить жир и грязь. Отшлифовать старые неповрежденные поверхности лака до матовости. Если поверхность лака шелушиться, то ее следует удалить шлифованием. Тщательно перемешать до дна емкости. Наносить в 2 слоя по направлению волокон древесины. После высыхания первого слоя поверхность, при необходимости, обработать легкой шлифовкой для удаления ворсинок. При нанесении первого слоя лак можно разбавить водой. При нанесении второго слоя использовать неразбавленный лак. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше + 10 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Защищать от мороза. Работу выполнить с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |