TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика изделия 609 11 09.11. 2004 | ТАЛОМААЛИ краска для домов |
| --- | --- |
| Тип краски Область применения | Полуматовая краска для внутренних и наружных деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, на основе акрилата. Для новых и ранее окрашенных воднодисперсионными, алкидными или масляными красками поверхностей, например, наружные деревянные стены, стрехи, обшивочные доски, оконные переплеты. ВНИМАНИЕ! Для поверхностей, ранее окрашенных красной краской на основе окислов железа, рекомендуется новая обработка красной краской. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 40 % по объему |
| Практическая укрывистость | Распыленная доска: 8 м2/л Строганная доска: 5 м2 /л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С - от пыли -нанесение следующего слоя Разбавитель, очистка инструментов | Прим. 1,3 кг/ л Через 20 минут через 2 часа Холод и влага замедляют процесс высыхания краски Вода. Рабочие инструменты немедленно прромыть водой после работы. |
| Глянец Цвет Атмосфероустойчивость | Полуматовый Краска входит в систему цветов Текномикс. Очень хорошая. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности под окраску и грунтование окрашиваемой поверхности Поверхностная окраска Условия нанесения краски Охрана труда Охрана окружающей среды | Новые деревянные поверхности: Обработать поверхность, как можно скорее, пропитку и грунтовку лучше выполнить уже летом во время строительства. Удалить снимающийся материал, грязь, пыль и плесень. При необходимости можно использовать средство для удаления плесени ХОМЕПЕСУЛИУОС. Кистью нанести на поверхность бесцветный состав ВУДЕКС КУЛЛЯСТЕ АКВА.. Дать высохнуть на 1 сутки. Если необходимо, то сучки хвойных пород можно обработать лаком ОКСАЛАККА, предварительно удалив смолу с помощью растворителя. Вымыть все металлические части (шляпки гвоздей, скобы и др.) с помощью растворителя и загрунтовать краской или ФЕРРЕКС. Ранее окрашенные или старые поверхности: Удалить снимающийся материал, грязь и пыль. Следует учитывать, что адгезия старого слоя краски к деревянной поверхности стала такой слабой, что есть причина краску удалить, хотя она кажется неповрежденной. Старый слой краски удаляется по возможности в первую очередь скребком или стальной щеткой. Во-вторую очередь, можно использовать состав для удаления краски или струйную очистку. Поверхности вымыть моющим средством. Пораженные плесневым грибком поверхности обработать ХОМЕПЕСУЛИУОС и тщательно промыть водой. Старую необработанную деревянную поверхность можно обработать бесцветным пропитывающим составом ВУДЕКС КУЛЛЯСТЕ АКВА до грунтовочной окраски, см. раздел ”Новые деревянные поверхности”. Загрунтовать оголенные участки поверхности разбавленной на 5 - 10 % ТАЛОМААЛИ. Заржавленные участки обработать стальной щеткой. Вымыть все металлические части (шляпки гвоздей, скобы и др.) с помощью растворителя и загрунтовать краской ФЕРРЕКС или КИРЬЕ Для обеспечения однородности поверхности, следует подготовить достаточное количество краски в одну емкость. Тщательно перемешать краску и наносить кистью, малярной щеткой, валиком или распылителем в 1 – 2 слоя. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Избегать выполнения окраски на прямом солнцепеке. Работу выполнить с осторожностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. По краске имеется бюллетень техники безопасности. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению. |