TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 1085 1 27.11. 2002 | ТИМАНТТИ КОСТЕУССУЛКУ влагоизоляционная грунтовка |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную герметичную пленку. Содержит противоплесневые вещества. Используется в качестве влагоизоляционной грунтовки во влажных помещениях для стен и потолков, которые затем покрывают поверхностными красками из серии ТИМАНТТИ или БИОРА. Может использоваться также в качестве влагоизоляционной грунтовки перед облицовкой плиткой. Можно наносить на бетонную или зашпатлеванную поверхность, на различные строительные плиты, приклеенные обои на основе стекловолокна во влажных помещениях и т.д. При 2-хслойном нанесении в складских и подвальных помещениях может использоваться как самостоятельное покрытие. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 42 % по объему |
| Практическая укрывистость | В неразбавленном виде примерно 4 – 8 м2/л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С относит. влажность 50% -от пыли -нанесение следующего слоя | Прим. 1,2 кг/ л 2 часа через 4 часа |
| Разбавитель, очистка инструментов Цвет | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой. Прозрачно- зеленый |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Финишная окраска Условия нанесения Хранение Охрана окружающей среды | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой для влажных помещений. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть моющим средством и тщательно промыть теплой водой. Полностью снять синтетические обои и керамическую плитку. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой побелкой, старую клеевую краску или известковую побелку следует удалить полностью. Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить кистью или валиком. Первая обработка производится влагоизоляционной грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1:1. Вторая обработка производится неразбавленной грунтовкой после высыхания первого слоя в течение 1 – 2 часов. Для стекловолокнистых обоев, приклеенных клеем для влажных помещений, достаточно одной обработки неразбавленной грунтовкой. После высыхания поверхности в течение, примерно 4 часов, наносятся краски серии ТИМАНТТИ или БИОРА. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха 30 - 80 % при нанесении валиком, и ниже 80% при нанесении распылителем или кистью. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски. Защищать от мороза. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |