TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 530 7 02 .12. 2002 | ТИМАНТТИ 3 Влагостойкая, износостойкая, совершенно матовая краска для внутренних работ |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Полностью матовая, со степенью блеска 3, износостойкая (выдерживает царапанье), водоразбавляемая, акрилатная краска, для применения внутри помещений. Содержит противоплесневые вещества. Не впитывает запахи. Может быть использована в качестве адгезионного грунта. Материал относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ (полное отсутствие растворителей и других вредных веществ). ТИМАНТТИ 3 обладает хорошей адгезией к стеклу, кафелю, стекловолокну, к оцинкованной поверхности и к алюминию. Краска ТИМАНТТИ 3 применяется в качестве самостоятельной краски, а также в качестве адгезионного грунта под краски серий ТИМАНТТИ и БИОРА. ТИМАНТТИ 3 применяется для окраски деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, ДСП, ДВП и гипсовых плит, а также поверхностей из других строительных материалов, стен и потолков во влажных и других помещениях. Кроме того, краска подходит для перекраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и водоразбавляемыми красками. Во влажных помещениях может применяться как самостоятельная краска для стен и потолков. В сухих помещениях может применяться как самостоятельная краска для стен и других поверхностей, где предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например в кухнях, прихожих, на лестничных площадках, в производственных цехах и др. Подходит для нанесения на стальные поверхности. Кроме того, подходит для непосредственного нанесения на оцинкованные поверхности в качестве грунта перед финишной окраской красками серии ТИМАНТТИ и БИОРА. Краска рекомендована к применению в детских, спальных и гостиных комнатах, а также для детских садов, школьных классных помещений, больниц, цехов пищевых производств и других соответствующих помещений. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 40 % по объему |
| Практическая укрывистость | 5 – 8 м2 /л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С относительная влажность воздуха 50% -от пыли -нанесение следующего слоя | Прим. 1,6 кг/ л 30 минут через 1-2 часа |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой. Полностью матовый Белый. С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Грунтование Нанесение Условия нанесения Хранение | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости выправить поверхность подходящими шпатлевками. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть моющим средством и тщательно промыть теплой водой. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой побелкой, старую клеевую краску или известковую побелку следует удалить полностью. Во влажных помещениях: Стальные поверхности перед окраской загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3, или МЕТА ФЕРРЕКС. Оцинкованные поверхности загрунтовать грунтовочной краской КИРЬЁ. Перед использованием краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой на 10%. Во избежание отличия оттенков на поверхности, следует подготовить достаточное количество краски в одной емкости. Краску наносить кистью, валиком или распылителем. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,020” – 0,023”. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски. Защищать от мороза. |
| --- | --- |
| Охрана окружающей среды | Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |