TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 635 4 03.01. 2002 | ФУТУРА 3 адгезионная грунтовочная краска |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Совершенно матовая универсальная алкидная краска, которую можно применять в качестве адгезионного грунта. Может быть использована в качестве грунтовочной, шлифовальной, промежуточной и покрывной краски. Краска предназначена для окраски и грунтования оконных рам, дверей, садовой мебели, а также древесно-стружечных, древесно-волокнистых, гипсовых и других облицовочных плит внутри помещений и на открытых площадках. ФУТУРА 3 обладает хорошей адгезией к стеклу, кафелю, стекловолокну, к оцинкованной поверхности и к алюминию, к поверхностям, ранее окрашенных алкидными, полиуретановыми красками и красками кислотного отверждения. Применяется также для окраски и грунтования радиаторов, обогревательных трубопроводов, вентиляционных каналов, скобяных изделий и других стальных деталей в помещениях. Можно использовать также для окраски внутренних потолков. Краска препятствует распространению плесени. Краска рекомендована к применению в детских, спальных и гостиных комнатах, а также для детских садов, школьных классных помещений, больниц, цехов пищевых производств и других соответствующих помещений. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 50 % по объему |
| Практическая укрывистость | В зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения 8 – 10 м2 /л На необработанную древесно- стружечную плиту следует наносить 5 – 6 м2 /л |
| Плотность Время высыхания, 23 0С относительная влажность воздуха 50% -от пыли -нанесение следующего слоя | Прим. 1,4 кг/ л 1 час на следующий день |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет | ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении распылением ТЕКНОСОЛВ 9500. Совершенно матовый Белый. С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей (NCS, RAL и др.). . Возможны незначительные отклонения по цвету от эталона. |
| ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | Беречь от огня. ВНИМАНИЕ.! Во избежание риска самовоспламенения, любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Финишная окраска Охрана труда Охрана окружающей среды | С обрабатываемой поверхности удалить отслаивающийся материал, грязь и пыль. Металлические поверхности обработать стальной щеткой для удаления ржавчины. Удалить отслаивающуюся и неплотно держащуюся краску. Возможные латексные краски удалить полностью. Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. Перед использованием краску тщательно перемешать. Для деревянных поверхностей краску разбавить, при необходимости, на 5 – 10 % разбавителем ТЕКНОСОЛВ 1621. Краску наносить кистью, малярной щеткой, валиком или распылителем. Подходящее сопло безвоздушного распылителя составляет 0,013 ”– 0,020”. Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 – 15 % разбавителем ТЕКНОСОЛВ 9500. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Финишную окраску выполнять покрывными красками серии ФУТУРА или дисперсионными красками после высыхания грунтовки, на следующий день. Работу выполнять с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в места сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению |