TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 131 3 14 .01. 2003 | НАТУРА лак для внутренних работ |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦСВОЙСТВА | Глянцевый, полуматовый и матовый, водоразбавляемый лак на основе акриловой смолы с усиленной защитой против ультрафиолета и с высокой химической и износостойкостью. Лак легко наносится, образуя прочную плёнку, быстро высыхает, без запаха и не желтеет. После высыхания лак становится стойким к мытью и износу. Материал относится к категории М 1 строительных материалов по выбросам вредных веществ (полное отсутствие растворителей и других вредных веществ). Применяется для лакировки мебели, а также может быть использован для лакировки внутренних стен и потолков, деревянных панелей. Обладает хорошей адгезией к алюминиевым и медным поверхностям и наносится на них без грунта. На стальные поверхности НАТУРА наносится по грунту. Можно лакировать дощатый пол, подвергающийся слабому износу. Не подходит для лакировки паркета или дощатого пола, подвергающемуся сильному износу. Лак можно тонировать в светлые цвета, которые подчеркивают натуральный цвет древесины. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 32 % по объему |
| Практическая укрывистость | 10 – 14 м2 /л |
| Плотность Время высыхания: 23 0С Относительная влажность воздуха 50% -от пыли -шлифование и нанесение следующего слоя | Прим. 1,0 кг/ л ½ часа через 2 часа |
| -для эксплуатации Разбавитель Очистка инструментов Блеск Цвет | через 8 часов. Окончательная твердость достигается через неделю, до этого следует избегать сильной нагрузки. Вода Вода и синтетическое моющее средство. Глянцевый, полуматовый и матовый Прозрачный Лак можно колеровать по карте цветов для прозрачных лаков. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Хранение Охрана труда Охрана окружающей среды | Лакируемые поверхности очистить: промыть, отшлифовать или обработать щеткой. Старую неповрежденную лакированную поверхность очистить от жира и грязи и отшлифовать до матовости. Если лакированная поверхность отслаивается, ее следует полностью удалить путем шлифования. Старое лаковое покрытие удалить с помощью средства для удаления краски. После удаления старого покрытия поверхность отшлифовать. Cтальные поверхности, перед нанесением лака НАТУРЫ, загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3, или МЕТА ФЕРРЕКС или антикоррозийной краской КИРЬЁ. Перед использованием лак тщательно перемешать. Для грунтования лак НАТУРА разбавить водой на 15%. Поверхности темных древесных пород (например, палисандра, махагона), рекомендуется смочить водой перед лакировкой. К лакировке приступить лишь, когда поверхность подсохнет. Первый слой наносится кистью 3 - 4” или распылителем высокого давления. Вязкость лака для распыления должна составлять 25 – 40 сек, (DIN 4). Подходящее сопло распылителя высокого давления - 0,011” – 0,013”. Когда первый слой лака высохнет, поверхность можно слегка отшлифовать для удаления поднявшихся волокон. Вторую лакировку выполнять неразбавленным лаком НАТУРА. При желании получить законченную по виду и устойчивую поверхность лак следует наносить в три слоя. До нанесения финишного слоя поверхность тщательно отшлифовать. Лакируемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше + 10 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Защищать от мороза. Работу выполнять с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |