TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI

| Характеристика материала 308 2 05.12. 2002 | САУНА-НАТУРА защитное средство для сауны |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Водоразбавляемое желеобразное, тиксотропное, бесцветное защитное средство на акрилатной основе для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях, которое образует водо- и грязеотталкивающую пленку. Защищает древесину от появления грибка синевы и плесени, гнили. Материал относится к категории М 1 строительных материалов по выбросам вредных веществ (полное отсутствие растворителей и других вредных веществ). Применяется для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках и банях. Можно применять также в жилых комнатах для обработки потолочных и стеновых панелей. Возможно применение для бетонных, оштукатуренных, кирпичных поверхностей внутри помещений. Не подходит для обработки полка бани. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 20 % по объему |
| Практическая укрывистость | В зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения : прим. 10 м2 /л |
| Плотность Время высыхания: 23 0С, относительная влажность воздуха 50% -от пыли -полностью сухое покрытие | Прим. 1,0 кг/ л 30 мин через 1 час |
| Разбавитель, очистка инструментов Цвет Стойкость к мытью | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой. Бесцветный, возможна колеровка по картам цветов прозрачных лаков. Хорошая |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Хранение Охрана труда Охрана окружающей среды | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой. С деревянной поверхности удалить пыль и прочую грязь. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Покрыть стеновые и потолочные панели в парилке ровными слоями составом САУНА – НАТУРА в один слой, а в жилых комнатах и банях– двумя - тремя слоями. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Защищать от мороза. Работу выполнять с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |