TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 976 4 30.09. 2005 | СИЛОКСАН гель |
| --- | --- |
| Тип Область применения | Водоразбавляемая грунтовка, на основе полисилоксана, применяется вместе с силоксановой эмульсионной краской СИЛОКСАН для минеральных поверхностей. Не требуется отдельных грунтовочных обработок. Улучшает водоотталкивающие свойства пленки. Препятствует проникновению дождя и брызг через капилляры в конструкцию. Очень хорошо выпускает пары воды изнутри. Уменьшает движение солей на наружную поверхность конструкции. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток Плотность Время высыхания,+23ºС от пыли нанесение следующего слоя | Прим. 80% по объему Прим. 0,9 г/ мл Через 30 мин. Через 2-3 часа |
| Разбавитель, очистка инструментов | Вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности под окраску Нанесение краски Условия нанесения Хранение | См. этикетку или характеристику изделия на силоксановую эмульсионную краску СИЛОКСАН. До нанесения смешать силоксановую эмульсионную краску СИЛОКСАН 9 л на 0,5 литра геля. Следует перемешивать сверлильной машинкой, как минимум, 5 минут. Краску выполнять в соответствии с инструкцией по окраске силоксановой эмульсионной краской СИЛОКСАН. ВНИМАНИЕ! Готовую смесь следует использовать в тот же рабочий день (< 24 часов). Краска пригодна для применения и после данного срока, но ее водоотталкивающая способность станет слабее. Температура должна быть выше +5ºС, относительная влажность воздуха -ниже 80%. Не допускать замерзания. Температура хранения должна быть ниже +30ºС. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |