TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика изделия 645 4 12.05. 2004 | ТЕКНОФЛОР Полиуретановая глянцевая краска для пола |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | Глянцевая, однокомпонентная, полиуретановая краска для пола. Краска легко очищается. Предназначена для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски новых и ранее окрашенных алкидными красками поверхностей из древесины, бетона, линолиума, кирпича и других типов поверхностей, подвергающихся умеренному механическому и/или химическому воздействиям. В том числе для полов в жилых, промышленных, складских, торговых, развлекательных и других помещениях промышленного и бытового назначения, в гаражах и производственных цехах. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 50 % по объему |
| Практическая укрывистость | 8 – 12 м2/л в зависимости от впитывающей способности основания |
| Плотность Время высыхания: 23 0С относительная влажность воздуха 50% от пыли - выджерживает ходьбу -нанесение следующего слоя Разбавитель, очистка инструментов | Прим. 1,2 кг/ л 1 час через 10 часов на следующий день ТЕКНОСОЛВ 1621. |
| Блеск Цвет ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Глянцевый Стандартные цвета по карте цветов ТЕКНОФЛОР. Краска входит в систему колеровки цветов Текномикс. Беречь от огня. Работать с осторожностью. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности и грунтовка Нанесение Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | Неокрашенные бетонные полы: Окраску новых бетонных полов производить не ранее, чем через 1 месяц после их укладки . Удалить плотный слой цементного клея с поверхностей путем шлифования или травления специальным моющим средством на основе кислоты . Дать поверхностям высохнуть. Хрупкие рыхлые поверхности обязательно отшлифовать. Жиры и масла удалить с помощью паяльной лампы. После шлифования удалить пыль щеткой или пылесосом. Грунтовку выполнять краской, разбавленной на 20 % ТЕКНОСОЛВ 1621 и конечную отделку завершить неразбавленной краской. Неокрашенные деревянные полы: Очистить полы от жира, грязи и пыли. Впадины и трещины выравнять при помощи подходящей шпатлевки. Грунтование выполнять краской, на 10 % разбавленной ТЕКНОСОЛВ 1621, и конечную отделку завершить неразбавленной краской. Ранее окрашенные полы: Тщательно удалить отслаивающуюся краску, соскоблить или отшлифовать. Старые покрытия матировать путем шлифования. Очистить поверхности от жира, грязи и пыли. ”Голые” участки поверхности загрунтовать разбавленной краской. Отделку всей поверхности выполнить неразбавленной краской. При обработке линолиума и т.д. особое внимание следует уделять полному удалению воска для полировки полов. Краску тщательно перемешать перед нанесением. Наносить кистью, валиком или распылителем. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания, температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 10 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. По краске имеется бюллетень техники безопасности. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению. |