TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 670 1 01 .02. 1998 | ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ, КК, К краска для фасадов |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ | ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ является специальной водоразбавляемой краской с наполнителем на основе акрилата для защитной и декоративной отделки каменных фасадов. Применяется для неокрашенных и ранее окрашенных минеральных (каменных) поверхностей. Краска разработана, в частности, для нанесения на поверхности из легкого бетона (керамзито-бетона). Можно применять для поверхностей внутри помещений. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ: 61% по объему ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ КК: 73% по объему ВИНТЕРОЛ К: 70% по объему |
| Шероховатость получаемой поверхности: Практическая укрывистость | ЭХ (мелко - шероховатая): наибольшая фракция 0,3 мм КК (средне - шероховатая): наибольшая фракция 2,0 мм К (крупно - шероховатая): наибольшая фракция 5,0 мм См. раздел «Нанесение». |
| Плотность Время высыхания: 23 0С, относительная влажность воздуха 50% -от пыли -нанесение следующего слоя | 1,8 - 2,0 кг/ л 30 мин через 3 ½ часа |
| Разбавитель Очистка инструментов Блеск Цвет Атмосферостойкость | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой с мылом Совершенно матовый Колеруется в цвета, стойкие к ультрафиолету, по карте цветов для наружных поверхностей. При окраске фасадов избегать использования ярких цветов. Хорошая |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Хранение Охрана труда Охрана окружающей среды | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. Ранее окрашенная поверхность: Очистить поверхность промывкой под высоким давлением от грязи и неплотных слоев краски, при необходимости добавить в воду песок или использовать стальной скребок и т.п. Известковую краску удалить полностью. ВНИМАНИЕ! При окраске бетонных элементов удалить с поверхности цементное молоко. Необходимую подготовку поверхности выполнять соответствующей строительной смесью. Перед использованием краску тщательно перемешать. Нанесение фасадной краски ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ: Загрунтовать краской ВИНТЕРОЛ или ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ, разбавленными водой на 10%. Наносить валиком. Финишную окраску выполнять ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ. Наносить валиком или распылителем низкого давления, распылителем для шпатлевки или распылителем с воронкой. Нанесение краски ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ КК или К: Загрунтовать краской ВИНТЕРОЛ или ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ, разбавленными водой на 10%. Наносить валиком. Финишную окраску выполнять ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ КК или К. Наносить распылителем для шпатлевки или распылителем с воронкой. Укрывистость при грунтовке: ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ: 0,4 – 0,6 кг/ м2 Укрывистость при финишной окраске: ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ ЭХ: 0,6 – 0,8 кг/м2 ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ КК: 0,8 – 1,2 кг/м2 ВИНТЕРОЛ СПЕЦИАЛ К: 1,2 – 1,6 кг/м2 Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Защищать от мороза. Работу выполнять с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |