TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 433 4 12 .11. 2001 | ВУДЕКС защитное средство для древесины |
| --- | --- |
| ТИП КРАСКИ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦСВОЙСТВА | Прозрачный тиксотропный антисептик на алкидной основе с добавлением модифицированного рыбьего и льняного масел для защиты древесины от влаги и ультрафиолетовых лучей, который легко наносить кистью и который быстро и полностью впитывается в поверхность древесины. Содержит вещества, предохраняющие древесину от гниения, синевы и плесени. Сохраняет текстуру древесины. Представляет собой основную защиту для необработанных наружных деревянных поверхностей. Применяется также для деревянных поверхностей, ранее обработанных защитным средством для древесины. Объектами применения являются наружные стены, карнизы, двери, участки под навесами крыш, оконные переплеты, надводные части причалов, крыльца, заборы, столбы, веранды и т.п. Не подходит как самостоятельное покрытие для покрытия внутренних поверхностей теплиц, парников и помещений для скота. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остаток | Прим. 18 % по объему |
| Практическая укрывистость | Распиленная доска: 5 – 8 м2/л Строганая доска: 9 – 12 м2 /л |
| Плотность Время высыхания: 23 0С, относительная влажность воздуха 50% Разбавитель, очистка инструментов | Прим. 0,8 кг/ л Следующая обработка возможна в тот же день. Разбавитель ТЕКНОСОЛВ 1621 Инструменты немедленно вымыть после окончания работы ТЕКНОСОЛВ 1621. |
| Блеск Цвет Атмосфероустойчивость | Полуматовый (шелковистоматовый) Бесцветный. Колеруется в оттенки по карте цветов лессирующих антисептиков. Цвета приблизительные, так как разная по природе древесина окрашивается по-разному. Хорошая. |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Беречь от огня. ВНИМАНИЕ! Во избежание риска самовоспламенения, любые отходы материала следует собирать и хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде или незамедлительно сжечь. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия нанесения Охрана труда Охрана окружающей среды | Удалить с обрабатываемой поверхности отдельные механические частицы, грязь и пыль с помощью стальной щетки, щетки для мытья или стального скребка. Пораженные плесневым грибком поверхности вымыть подходящим моющим дезинфицирующим средством в соответствии с руководством, тщательно промыть водой и дать высохнуть. В зависимости от требуемого внешнего вида и стойкости покрытия, ВУДЕКС наносится различными способами: для получения полупрозрачного насыщенного цвета и отличной защиты от УФЛ и атмосферного воздействия, применяется схема: 1-слой наносится колерованным ВУДЕКС, как разбавленным на 10% ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ или разбавителем ТЕКНОСОЛВ 1621, так и неразбавленным, 2-й слой наносится неразбавленным колерованным ВУДЕКС. для получения малопрозрачного покрытия с насыщенным цветом, с сохранением текстуры древесины, с отличной защитой от УФЛ и атмосферного воздействия, антисептик ВУДЕКС применяется по следующей схеме: 1-слой наносится колерованным ВУДЕКС, как разбавленным на 10% ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ или разбавителем ТЕКНОСОЛВ 1621, так и неразбавленным, 2-й и 3-й слои наносится неразбавленным колерованным антисептиком ВУДЕКС. Для получения наилучшей зашиты деревянной поверхности в каждом вышеописанном варианте рекомендуется первый слой выполнить пропиточным составом ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ. При этом стойкость покрытия к внешним воздействиям увеличивается во много раз. Тщательно перемешать. Наносить кистью, щеткой или распылителем. Наносить равномерно кистью беспрерывно по всей длине бревна или доски во избежание обрывности поверхности. Тщательно обработать торцевые поверхности. Первое нанесение Вудекс или Вудекс КЮЛЛЯСТЕ рекомендуется выполнять кистью. При нанесении первого слоя распылителем, нанесение можно завершить кистью. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии. Во время нанесения и высыхания защитного средства, температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Работу выполнить с осторожностью. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |